Процессы формообразования разделением полуфабриката и

удалением излишнего материала

Схема построения технологических процессов

Полуфабрикат или специальная заготовка

Распиловка или

расконсервация

Детали высокой точности из цветных упрочняемых сплавов и сталей (в900 МПа)

Детали высокой точности и малой жесткости из сталей и сплавов (в>900 МПа)

Детали малой точности и большой прочности из сталей и сплавов (в>900 МПа)

Закалка

Процессы 1-й группы

Процессы 1-й группы

Процессы 1-й группы

Закалка

Закалка

Процессы 2-й группы

Процессы 1-й группы

Процессы 2-й группы

Процессы 2-й группы

Процессы 3-й группы

Процессы образования покрытий

Процессы 3-й группы

Процессы образования покрытий

Процессы образования покрытий

Контроль

Контроль

Контроль

| Схема 1 | Схема 2 | Схема 3 |
| --- | --- | --- |
| изготовление деталей из цветных упрочняемых сплавов и сталей (в<90 кг/мм2) (для деталей высокой точности и малой жесткости) | изготовление деталей из упрочняемых сталей (для деталей высокой точности и прочности и малой жесткости) | изготовление деталей из упрочняемых сталей (для деталей малой точности и большой прочности и жесткости) |
| Полуфабрикат или специальная заготовка |  |  |
| Распиловка |  |  |
| Термообработка (упрочнение-закалка) | Процессы 1-ой группы | Процессы 1-ой группы |
| Процессы 1-ой группы | Термообработка (упрочнение-закалка) |  |
| Процессы 2-ой группы | Процессы 1-ой группы – завершение формообразования | Процессы 2-ой группы |
| Процессы 3-ей группы | Процессы 2-ой группы | Процессы 3-ей группы |
| Образование покрытий | Процессы 3-ей группы | Образование покрытий |
| Контроль | Образование покрытий | Контроль |
|  | Контроль |  |

По принципу образования поверхностей, крепления деталей и инструмента на подвижных частях станка все процессы механической обработки можно разделить на три группы.

К 1-ой группе относятся процессы, изменяющие форму, размеры и чистоту поверхностей детали и определяющие положение этих поверхностей относительной конструкторской базы. Эти процессы характеризуются жестким креплением детали и инструмента к соответствующим частям станка. К этим процессам относятся: точение, сверление, фрезерование, строгание, шлифование плоское, круглое в центрах и патронах. Точность обработки определяется настройкой системы СПИД.

К 2-ой группе относятся процессы, изменяющие форму, размеры и чистоту обрабатываемых поверхностей. Они характеризуются плавающим закреплением либо детали (бесцентровое шлифование, накатка резьбы, протягивание внутренних поверхностей), либо инструмента (развертывание, хонингование, нарезание резьб плашками и метчиками). В технологической последовательности эти процессы обычно следуют за процессами 1-ой группы. Их точность определяется точностью предварительной обработки.

К 3-ей группе относят процессы, изменяющие только чистоту обрабатываемой поверхности. Характеризуются также (в основном) плавающим закреплением либо детали (полирование), либо инструмента (суперфиниш, обкатка роликом и т.д.). Они обеспечивают получение поверхностей высокой чистоты.

Распиловка –

нарезание заготовок из полуфабрикатов.

Распиловку производят:

- Дисковыми пилами – 300…1500мм в соответствии с размерами заготовок. Vрез=1500…2500м/мин, S=500…4500мм/мин. Применяют для В до 70кг/см2.

- Фрикционными пилами (стальной вращающийся диск). От трения – плавление и выброс частиц. Диск охлаждают. Для высокопрочных материалов S=0,5…1м/мин.

- Абразивными пилами (кругами). Для материалов высокой твердости. круг=300…400мм, =2…3мм, S0,6м/мин.

- Ленточными пилами. =0,8…1,2мм, Vрез=50…3000мм/мин.

Рассмотрим процессы обработки поверхностей заготовки.

Основные поверхности: наружные и внутренние цилиндрические/конические, фасонные, плоские.

Точение –

удаление слоя материала в виде стружки с поверхности вращающейся заготовки поступательно перемещающимся резцом (или вращающимся резцом с поверхности поступательно перемещающейся заготовки).

Для определения углов резца рассматривают его мгновенное положение, когда плоскость резания проходит через данную точку главной режущей кромки. Выше на рисунке показаны резец и деталь в проекции на основную плоскость: Рп - след плоскости резания; Pv - след плоскости, параллельной основной плоскости; I -обрабатываемая поверхность; II - обработанная поверхность; R - поверхность резания. При точении основная плоскость перпендикулярна направлению вектора скорости главного движения. Как и в других случаях обработки резанием, главные углы резца (,,) рассматриваются в главной секущей плоскости N - N, а вспомогательные (1,1,1) - в плоскости N1 - N1.

Скорость резания (V) - при точении является окружной скоростью точки, взятой на наибольшем диаметре заготовки, м/мин. При продольном точении цилиндрических заготовок скорость резания постоянна, а при поперечной подаче (подрезка торца, отрезка) окружная скорость уменьшается к центру детали. При растачивании скорость резания также выбирается по наибольшему (внутреннему) диаметру.

V=pDn1000, где D - диаметр заготовки, мм; n - частота вращения, мин-1.

Подача (S) - величина перемещения режущей кромки резца в направлении движения подачи Ds в единицу времени или за один оборот заготовки. При точении различают подачи: продольную Snp, поперечную ,Snon и наклонную SH - под углом к оси заготовки (применяют при обточке конических поверхностей). Подачу можно выражать в мм/мин (SМ), м/с (Sc) и мм/об (S0).

Глубина резания при обточке t  - размер срезаемого слоя, определяемый в направлении радиуса заготовки как полуразность диаметра заготовки D и диаметра обработанной поверхности d. Часто обтачивание проводится в несколько проходов (черновой, чистовой) и для каждого случая необходимо выбирать определенную глубину резания. Чистовое и тонкое обтачивание используют как процесс окончательной обработки деталей из цветных металлов и сплавов чугуна и отчасти для деталей из стали.

Толщина срезаемого слоя (а) измеряется в направлении, нормальном к режущей кромке (между двумя последовательными положениями плоскости резания за один оборот заготовки):

a = S sin/cos.

Ширина срезаемого слоя (b) - расстояние между точками, взятыми на поверхности заготовки, измеренное вдоль режущей кромки (по ширине поверхности резания)

Получают поверхности тел вращения: - наружные и внутренние; - цилиндрические, конические, фасонные.

Обработка наружных поверхностей – обтачивание; внутренних – растачивание.

Станки – токарный группы (ТРС, ТВС, токарные, полуавтоматы, одно- и многошпиндельные автоматы, расточные, карусельные и т.п.).

|  | Основные типы токарных резцов: 1 - подрезные; 2 - фасонные; 3 - резцы для чистовой обработки; 4 – проходные упорные; 5 - отрезные и прорезные; 6,8 – проходные; 7 – резьбовые; 9,10 - расточные. |
| --- | --- |

Виды точения

Черновое – удаление наибольшей части припуска.

Точность – 1214 кв. (для торцов – 1415 кв.). Чистота – RZ2040 (торцы – RZ4080). S = 0,2…1мм/об. t  5мм. Отрезка RZ80       Резцы: Т15К10, Р18, если на удар ВК8.

Чистовое – обработка резцами Т15К6, Т60К6 – снятие малой части припуска.

Точность – 79 кв. (для торцов – 1113 кв.). Чистота – RA0,161,25 (торцы – RZ20). S  0,2мм/об.    t =0,2…0,7мм.

Тонкое (алмазное) – обработка ВК6, эльборовые – только доведение поверхности.

Точность – 67 кв. (для торцов – 811кв.). Чистота – RA0,040,08, S = 0,02…0,1мм/об. t =0,1…0,3мм.

Конические и фасонные поверхности получают:

| а) фасонными резцами с поперечной подачей (В  60мм, S  0,1мм/об) |  |
| --- | --- |
| б) по копирной линейке и копиру |  |
| в) поворотом верхнего поперченного суппорта с ручной подачей |  |
| г) смещением задней бабки станка с продольной подачей |  |

Схемы обработки наружных поверхностей

1. От  к ; 2. Отдельно каждую поверхность; 3. Сначала  и от него остальные.

Выбор той или иной схемы, определяется величинами припусков и соотношением диаметров и длины ступеней. Выбирают схему с наименьшим временем обработки.

Растачивание

Если заготовка не полая, то сначала сверлят. Для этого в заднюю бабку устанавливается сверлильный патрон.

Для таких же видов инструмента поверхности на 1…2 кв. хуже, чем при обтачивании (щадящие режимы), ограничение по глубине из-за инструмента (недостаточная жесткость). Другое крепление резцов.

| Схемы растачивания |  |
| --- | --- |
|  | 1 – стол станка; 2 – борштанга; 3 – опора борштанги |
| перемещением шпинделя перемещением стола |  |

Все вида резания ведутся с применением охлаждающей жидкостью.

Иногда применяют резание с низкотемпературным охлаждением.

Эффект: а) более быстрый рост прочности у инструмента, чем у обрабатываемой детали; б)  пластических характеристик у обрабатываемых материалов.

Есть оптимальная температура: 12Х18Н10Т  -70С, ВТ5  -40С – стойкость резцов  в 1,5 раза.

Охлаждение – струя жидкого азота – обработка на станках с ЧПУ.

Фрезерование –

наиболее высокопроизводительные процессы обработки плоских и фасонных поверхностей.

Виды фрезерования

черновое – точность – 1214 кв., чистота – RZ2040 и чистовое – точность – 1012 кв., чистота – RA0,631,25. Для торцевого фрезерования – RA 0,16.

Способы фрезерования – встречное и попутное.

встречное

попутное

Встречное применяется при черновом фрезеровании. Врезание под корку деформируемого слоя  уменьшается усилие резания и меньше износ инструмента.

Попутное – для чистового фрезерования, но появляется волнистость,  усилие резания и необходимы большие усилия закрепления заготовки.

Схемы фрезерования:

Для увеличения производительности фрезеруют либо пакет листов по контуру, либо целый ряд заготовок.

| 1. Последовательное с расположением одного ряда заготовок в направлении подачи |  |
| --- | --- |
| 2. Параллельное с расположением одного ряда заготовок перпендикулярно направлению подачи |  |
| 3. Последовательно-параллельное с расположением нескольких рядов заготовок в направлении подачи и перпендикулярно направлению подачи |  |
| 4. Непрерывное с установкой и съемом деталей в процессе обработки |  |

Фрезы

- Цилиндрические – ГФС;

- Торцевые – более жесткий режущий инструмент. Применяются на ВФС для обработки плоских поверхностей;

- Пальчиковые – обработка пазов, контуров детали. ВФС, станки с ЧПУ, КФС;

- Фасонные

Сверление –

выполняется на станках:

- сверлильных – ВСС, радиально-сверлильных, многошпиндельных автоматах – сверло вращается, деталь неподвижна;

- токарной группы – сверло неподвижно, деталь вращается – меньший увод сверла.

Точность – 1214 кв., чистота – RZ2040.

Особенности:

а) при  > 30мм сверлят несколькими сверлами (предварительные отверстия 0,5…0,7 );

б) длинные отверстия – в несколько проходов ( 2,5 );

в) для  > 80…200мм применяют кольцевые сверла (вырезают кольцевую канавку), l до 500мм   производительность, остается материал.

Сверла разделяются на нормальные, для глубокого сверления и специальные. К нормальным относят спиральные, перовые и центровочные сверла.

| Спиральные сверла |  |  |
| --- | --- | --- |

Для глубокого сверления:

а) сверла двустороннего резания – имеют по две режущих кромки и снабжаются внутренними каналами для подачи охлаждающей жидкости или для отвода стружки;

б) одностороннего резания - имеют одну режущую кромку, причем по наружным каналам подается охлаждающая жидкость, а по внутренним - удаляется вместе со стружкой.

| в) кольцевые - изготовляют с несколькими ножами, вставленными в кольцевой корпус: |  |
| --- | --- |

Диаметр отверстия под резьбу должен быть равен D = d + (0,3...0,4)мм, где d – внутренний диаметр резьбы.

Зенкерование –

обработка отверстий зенкерами (3-4 режущие кромки, иная форма).

Применяется:

- для  точности и чистоты отверстий после сверления;

- как промежуточная операция перед развертыванием.

Точность – 1011 кв., чистота – RА0,32…0,63. Припуск на зенкерование до 3мм на .

| Разновидности зенкерования: - цекование – для получения прямоугольных уступов в отверстиях – цековка; - зенкование – для получения больших фасок – зенковка. Выполняется на станках сверлильной и токарной групп. |  |
| --- | --- |

Развертывание –

обработка отверстий многолезвийным инструментом – разверткой. Режущие кромки параллельны оси (для вязких материалов – спиральные режущие кромки). Лезвий > 4. Используется для получения более точных размеров и чистых поверхностей.

Точность – 710 кв., чистота – RА 0,041,25 после зенкерования.

Припуск: черновое – 0,15…0,5мм, чистовое – 0,05…0,25мм.

Особенность – не исправляет положение оси отверстия.

Для  < 30мм – цельные развертки,  < 150мм с насадными ножами-лезвиями.

Возможно получение конических отверстий с использованием конических сверл, зенкеров и разверток.

Протягивание –

обработка внутренних поверхностей за 1 проход с помощью многолезвийного инструмента – протяжки. Лезвия  оси. Есть захватная часть, направляющая, режущая, калибрующая и задняя направляющая.

Применяется для сквозных внутренних поверхностей – отверстий, круглой, квадратной или иной формы.

Особенности:

- последовательное снятие слоя материала;

- совмещение режущей и калибрующей частей   производительность;

- низкая скорость резания 5…20м/мин;

- высокая точность и чистота – 79 кв., RА 0,020,63;

- уникальная возможность получать отверстия различной формы.

 протяжки для обработки наружных поверхностей.

| Недостатки: - высокая стоимость инструмента; - большие усилия резания   мощности; - применяется только для сквозных отверстий. Выполняется на вертикально- и горизонтально-протяжных станках. |  |
| --- | --- |

Нарезание резьбы –

Резьбы: цилиндрические (крепежные и ходовые);

конические.

Способы нарезания резьбы:

- резцами;

- гребенками;

- резьбовыми головками;

- плашками;

- резьбонарезными самораскрывающимися головками;

- фрезерованием;

- накатыванием.

Выбор способа зависит от , профиля резьбы, материала детали, точности и объема выпуска.

При нарезании резцами – 5 проходов (3 черновых, 2 чистовых), иногда 8 проходов (5 черновых, 3 чистовых).

Заготовка 1 закрепляется на шпинделе станка и получает вращение, а резец закрепляется на суппорте 2 и получает продольную подачу (II), равную шагу нарезаемой резьбы (tр). Предварительно резец перемещается в поперечном (радиальном) направлении (I) на несколько десятых долей миллиметра (движение врезания, 0,2...0,5 мм).

Когда резец пройдет длину нарезаемой резьбы (I), он быстро (III) отводится от заготовки вручную и заготовке сообщается обратное (левое) вращение без выключения продольной подачи, при этом резец возвращается в исходное положение (IV). Затем заготовке снова сообщается правое вращение, резец снова врезается в заготовку на несколько десятых долей миллиметра и цикл повторяется. Для выхода резца протачивается канавка 3. Вершина резца устанавливается по центру обрабатываемой заготовки, а в плане ось резца устанавливается перпендикулярно оси детали при нарезании мелких резьб (с углом подъема 3...4) и при черновой обработке. При нарезании точных резьб и резьб с большим шагом резец устанавливается под углом, равным углу подъема резьбы.

Точность – 79 кв. S = шаг резьбы.

При нарезании многозаходных резьб используют три способа:

1) поворот детали на угол 360/g, где g - число заходов после нарезания каждой винтовой канавки. Для этого используют поводковые патроны и специальные планшайбы, а также поворот шестерни гитары скоростей.

2) смещение резца в продольном направлении на величину, равную расстоянию между витками с помощью верхнего продольного суппорта.

3) нарезание резьбы сразу несколькими резцами, установленными в специальные державки.

Гребенки – число зубьев равно числу проходов – если 5 проходов, то 5 зубьев. В данном случае необходим выход инструмента, также как и для резцов.

| Гребенка – это по сути несколько собранных в единое целое резцов. Первые 2 - 3 резца (нитки) гребенки срезаются на угол  = 25...30, образуя заборную часть. Остальные образуют калибровочную часть гребенки. Наличие заборной части ведет к распределению нагрузки между несколькими зубьями, что позволяет увеличивать глубину резания и уменьшить число проходов, а значит повысить производительность. |  |
| --- | --- |

Нарезание резьбы плашками и самораскрывающимися резьбонарезными головками

Плашка представляет собой гайку, превращенную в режущий инструмент путем прорезания стружечных канавок и затылования режущих зубьев.

Недостаток – необходимость их свинчивания по окончании нарезания резьбы. Нарезание резьбы раскрывающимися резьбонарезными головками в 3 - 4 раза производительнее.

В корпусе головки монтируются гребенки, которые после нарезания резьбы выводятся из зацепления с заготовкой, что позволяет осуществить быстрый отвод головки в исходное положение без реверсирования вращения.

В зависимости от вида применяемых гребенок раскрывающиеся головки бывают с плоскими радиальными гребенками, с плоскими тангенциальными гребенками и с круглыми гребенками. Наибольшее распространение получили головки с круглыми гребенками. Они допускают большое количество переточек и обеспечивают более высокую точность нарезаемой резьбы по сравнению с плоскими гребенками.

Фрезерование резьбы

Два способа – дисковой и групповой.

Дисковой фрезой нарезают резьбы с большим шагом и крупным профилем.

Профиль резьбы соответствует профилю фрезы; ось фрезы повернута относительно оси детали на угол подъема витка. Вращение детали производится медленно, а фреза вращается и перемещается поступательно.

Групповую фрезу используют для нарезания коротких резьб с мелким шагом.

lð−lo=(2...5)

Фрезу устанавливают параллельно оси детали. Производят врезание фрезы на глубину резьбы. Фрезерование резьбы происходит за 1,2 оборота детали. 0,2 оборота нужны для врезания и перекрытия места врезания.

Нарезание внутренней резьбы метчиками

| Метчики бывают ручные (комплект из двух-трех штук) и машинные. Если при нарезании резьбы сквозной проход метчика невозможен, то его вывинчивают. При нарезании метчиками – в 2 прохода нарезкой с основной (для сквозных отверстий – машинный метчик за 1 проход). |  |
| --- | --- |

Накатывание резьбы – образование профиля происходит за счет пластической деформации, а не резания металла. Диаметр заготовки должен быть приблизительно равен среднему диаметру резьбы. Качество резьбы зависит от состояния материала. Наилучшее  качество получается на деталях из пластичного металла.

Два способа накатки: плоскими плашками и роликами (круглыми плашками).

| Накатка плашками | Накатка роликами |
| --- | --- |

В первом случае деталь перемещается между плоскими плашками одна из которых неподвижна, а вторая совершает возвратно-поступательные движения. Рабочая поверхность плашек имеет прямолинейную резьбу. На деталь передаются большие усилия, поэтому нельзя обрабатывать нежесткие или пустотелые детали.

| to=1ni | nдвх – число двойных ходов плашки. Обычно i = 1 (число проходов). Лишь при глубоких резьбах i= 2 |
| --- | --- |

Станки: токарной группы, резьбонарезных, резьбофрезерных. Или вручную.

Шлифование –

Основной процесс получения точных (5…10 кв.) и чистых (RА0,020,63) наружных и внутренних поверхностей на деталях из высокопрочных материалов (в основном стали).

Шлифование цветных Ме затруднено – засаливание круга и внедрение абразива в Ме.

Виды шлифования

Черновое (для предварительной обработки) – снятие припуска до 0,3мм. Иногда выгоднее фрезерование или точение (при снятии окалины).

Производится крупнопористыми кругами с водяным охлаждением.

Чистовое – доводка до требуемой точности и чистоты. Припуск – от 0,1мм до 0,01мм.

Станки

Для шлифования наружных цилиндрических поверхностей – круглошлифовальные и бесцентрово-шлифовальные станки.

Для шлифования внутренних цилиндрических поверхностей – внутришлифовальные станки.

Для плоских поверхностей – плоскошлифовальные станки.

Для всех видов Ш применяют охлаждающие жидкости (вода+масло+соль). Правку шлифовальных кругов – алмазом или дисками твердого сплава.

Точность – 5…7кв., RА0,16 - RА0,08.

Способы шлифования (наружного)

1) Продольными проходами (несколько десятков проходов)

|  | За один проход t=0,005…0,02мм, S=(0,3…0,8)*В 1/об, где В – ширина круга, nдет=15…60об/мин, nкруга до 8000об/мин SПР большое |
| --- | --- |

2) Глубинным методом – снятие большого припуска 0,1…0,3мм за проход.

|  | Для жестких деталей. Сначала снимается 2/3 припуска – глубинным методом, остальные 1/3 – продольными проходами. Рис. – аналог предыдущего. «+» – высокая производительность. |
| --- | --- |

3) Врезное Ш – поперечной подачей 0,001…0,008мм/об.

|  | «+» –  производительность, можно шлифовать фасонные поверхности. «–» – только для жестких деталей, ограниченная ширина. |
| --- | --- |

Для всех трех вышеуказанных способов – зажатие заготовки либо в самоцентрирующемся либо в цанговом патроне.

4) Бесцентровое Ш

|  |  | 1 – деталь; 2 - нож; 3 - шлифовальный круг; 4 - ведущий круг. |
| --- | --- | --- |
| Точность 6…9кв., RА0,160,32. |  |  |

Жесткое (но плавающее) расположение детали на основании ножа.

«+» –  точность обработки;

 чистота обработки;

можно обрабатывать тонкостенные детали, детали малого  и большой длины;

высокая производительность;

простота.

«–» – ограниченность форм деталей;

длительность настройки;

несоосность и некруглость не исправляются;

трудно для крупногабаритных и тяжелых деталей.

Для Ш внутренних цилиндрических поверхностей применяют:

|  | Бесцентровое шлифование | 1 - заготовка; 2 - ведущий ролик; 3 - опорный ролик; 4 - ведущий круг; 5 - шлифовальный круг. |
| --- | --- | --- |

Низкая жесткость  малые припуски, большое число проходов, низкая производительность.

Ш плоских поверхностей – ведут торцевой или периферийной частью круга.

| торцом шлифовального круга периферией шлифовального круга | 1 – шлифовальный круг; 2 – деталь |
| --- | --- |

Точность – 7…8 кв., RА0,160,32.

В производстве ЛА применяется редко, т.к. применяются для магнитных сплавов.

«–» – малые припуски и большое число проходов.

Хонингование –

особый вид шлифования внутренних поверхностей вращающимся спец инструментом – хоном.

|  | Хон – головка с 8 и более мелкозернистыми брусками в оправках, раскрывающихся в радиальном направлении. Заготовка неподвижна. Хон вращается и совершает возвратно-поступательное движение. Бруски раздвигаются. Смазка – смесь керосина и масла. Хонингование проводится после чистового растачивания, шлифования или развертывания. Точность – 5…7 кв., RА0,11,6. Припуск – 0,03…0,2мм. отв=15…500мм. Длина отверстия до 2300мм. Применяется в агрегатах гидросистем. Оборудование – спец хонинговальные станки. |
| --- | --- |

Суперфиниширование –

особо тонкая отделочная обработка поверхностей мелкозернистыми абразивными брусками при сложном рабочем движении, небольшой скорости резания (до 15м/мин) и малых давлениях на заготовку (до 0,5-2,5 кГс/см2).

|  | 1 - суперфинишная головка; 2 - абразивные бруски; 3 - деталь. |
| --- | --- |

Смазка – 10 частей керосина и 1 часть турбинного или веретенного масла.

Процесс автоматически прекращается при достижении заданной шероховатости (до RА0,02) – срезаются микронеровности и поверхность покрывается сплошной масляной пленкой. Припуск – 4-7мкм.

Схема обработки: 1) вращение заготовки; 2) сложное возвратно-поступательное движение; 3) перемещение инструмента  вдоль заготовка (S=0,1мм/об). Бруски самозатачиваются за счет шероховатости детали.

Оборудование – спец станки С. и универсальные токарные с С. головкой.

«-» - только для открытых и простых поверхностей.

Механическое полирование –

чистовая обработка поверхностей мягкими кругами с нанесенным абразивом и смазкой или лентами.

| Круги: войлок, фетр, сукно и эластичные круги из мелкозернистого абразива с графитовым наполнителем. Абразив+смазка: порошок + керосин + масло (например, пасты Гойи). |  |
| --- | --- |

«+» можно обрабатывать поверхности сложной конфигурации (после тонкого точения или шлифования). RА до 0,04, VОБР=2030м/с – высокопроизводительный.

Схемы полировки:

- Круглое или бесцентровое шлифование полям диском.

- Широкой лентой на спец станках (для полировки больших поверхностей).

Гидрополирование –

Абразивно-жидкостная обработка – воздействие на поверхность заготовки абразивными частицами, взвешенными в жидкости (1 к 4 его объема). Состав подается из спец форсунки сжатым воздухом при Р=0,40,5МПа. Происходит сглаживание неровностей + наклеп. RА до 0,08.

Применяется для П. поверхностей сложной формы с полостями, а также очистки поверхностей штамповок и отливок от окалины, ржавчины.

Специальные методы обработки –

применяется для обработки тугоплавких Ме и сплавов, жаропрочных и высокопрочных сплавов, металлокерамических материалов и т.д.

Для обработки используют энергию тока.

Делятся на:

- Электро-эррозионные – направленное разрушение материала под действием тока, вызванного электроимпульсным разрядом между катодом (инструмент – «-») и анодом (заготовка – «+»), находящимися в жидкой среде. Электрический заряд состоит из неравновесной искровой и равновесной дуговой стадий.

Импульсы малой длительности  искровая стадия преобладает  анод разрушается (испарение – спокойное или взрывное) быстрее катода  Электроискровая обработка.

Длительные импульсы  дуговая стадия преобладает  катод разрушается (локальное плавление) быстрее анода  Электроимпульсная (импульсно-дуговая) обработка.

Электроискровая обработка – в масле или керосине. Для получения точных внутренних или внешних контуров, узких щелей и отверстий малого  с прямой или криволинейной осью.

Электроимпульсная обработка более производительна, но поверхности мене чистые. Для получения фасонных полостей в крупных заготовках.

Процесс электрической эрозии используется и сам по себе для обработки деталей. Основными условиями реализации этой обработки является импульсность процесса. Чем короче разряд во времени (при одной и той же энергии импульса), тем выше температура и интенсивность расплавления и испарения металла. Но с другой стороны распространение тепла внутри металла происходит в течение определенного времени. При увеличении длительности разряда эффект эрозии вырастает и наблюдается наибольший съем металла. Длительность интервалов между импульсами должна быть достаточной для деионизации разрядного промежутка и удаления из него продуктов эрозии, в основном газовых пузырей, являющихся главным препятствием для прохождения следующего разряда.

При чистовых процессах (малая длительность импульсов при большой частоте) интенсивность съема металла 200 – 300 мм3/мин. достигается шероховатость поверхности Ra2,5 - Ra0,63. При черновых процессах (большая длительность импульса, малая частота) – до Rz40.

Процессы производят в жидкости, что обеспечивает возникновение динамических усилий для удаления разрушаемого металла, охлаждение электродов.

- Электрохимические – основаны на анодном растворении Ме при пропускании через раствор электролита постоянного электрического тока. На поверхности образуются окислы и др. хим. соединения, которые удаляются под действием электрического тока.

| Вращающийся инструмент Вибрирующий инст-т | Анодно-механический метод – совмещение электрохимического и термического действия тока 10-30В, протекающего между электродами 1 и 3, находящимися в среде 2 водного раствора жидкого стекла, и механического воздействия электрода-инструмента на обрабатываемую поверхности. |
| --- | --- |

При протекании тока через электролит на поверхности заготовки образуется окисная пленка, разрушаемая и удаляемая инструментом с неровностей обрабатываемой поверхности. Процесс снятия пленки сопровождается ее непрерывным ростом. В местах, где пленка тонкая или разрушена, под действием тока резко  t, Ме расплавляется и выбрасывается быстро перемещающимся инструментом.

«-» - воздействие электролита на поверхность заготовки, вредность испарений (содовый р-р).

|  | Анодно-гидравлический метод – анодное растворение Ме в результате электролиза при малом напряжении и большой силе тока. продукты растворения удаляются из зоны обработки электролитом, который под давлением прокачивается через межэлектродный зазор. Износ электрода-инструмента отсутствует. |
| --- | --- |

Высокое качество поверхности.

| Прошивка отверстий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрохимическая или электролитическая обработка материалов позволяет изменять форму и размеры изделия, являющегося анодом в электролизной ванне. Основные процессы протекают в тонком слое электролита, непосредственно прилегающем к поверхности обрабатываемого изделия. При протекании постоянного электрического тока между катодом и изделием наблюдается анодное растворение последнего, т.е. переход металла с поверхности изделия в раствор. На выступающих частях металла (гребешки) металл растворяется быстрее, чем в углублениях. |  |  |  |

Важную роль играет состав электролита. Если использовать электролит, способствующий возникновению на шероховатой поверхности вязкой пленки из продуктов растворения, то градиент плотности тока между выступами и впадинами значителен, поверхность получается чистой и приобретает блеск (электрополирование). Если же использовать электролиты, слабо способствующие образованию прианодных пленок, то получается матовая поверхность высокой чистоты (электрическое шлифование). В обоих случаях при использовании неподвижного электролита скорость съема металла мала, а в проточном электролите и больших плотностях тока – велика.

- Электронно-лучевые – локальное разрушение и удаление в вакууме обрабатываемого материала, нагретого сфокусированным пучком электронов с высокой удельной мощностью. образование отверстий

|  | Схема перфорирования листовых материалов методом ЭЛО 1 – перфорируемая заготовка; 2 – технологическая подложка; 3 – вращающийся барабан; 4 – электронный луч; 5 – отклоняющая система 0,05…0,5мм, RА 2,5…0,04, точность 8-11кв., толщина листов 0,1…3мм |
| --- | --- |

- Лазерные – раскрой и получение отверстий – с помощью оптических квантовых генераторов – лазеров.

|  | Одноимпульсная обработка – ламинарное крыло. h/d 2 – разметка под сверление,  0,1…0,4 мм, глубина до 1 мм, точность – 9…11кв., 30…60 отв./мин. h/d >2 – неэффективна. |  | Многоимпульсная обработка – глубина отверстия  постепенно за счет послойного испарения Ме. Особенность - получение отверстия серией коротких импульсов, период остывания >> которых времени остывания материала. обеспечивает правильную геометрическую форму при отношении h/d 10. Трубы в противопожарных системах |
| --- | --- | --- | --- |

Повышение эффективность – дополнительно: совмещение действия лазерного луча и электрической искры, калибровка отверстии в процессе формирования струей сжатого воздуха или газа.

|  | Сущность процесса лазерной или газолазерной резки (ГЛР) – в одновременном воздействии на поверхность обрабатываемого объекта сфокусированного пучка непрерывного или квазинепрерывного лазерного излучения и сосной струи газа (для удаления продуктов разрушения и для дополнительного энерговклада в процесс разрушения за счет экзотермической реакции окисления). Газы – азот, аргон или кислород. |
| --- | --- |

Оптическая схема управления лучом на координатографе с ЧПУ «бегающими» зеркалами.

Лазер и объект неподвижны. Сфокусированный луч сканирует по поверхности в результате перемещения двух отклоняющих зеркал 2 по двум взаимно направлениям. С помощью режущей лазерной головки 1 согласно записанной программе вырезается контур.

Фокальная точка на поверхности, обрез сопла на расстоянии 1…2 ммот поверхности.

- Плазменные – раскрой

- РХТ – для повышения равнопрочности, уменьшения массы, для доводки деталей и заготовок.

Сущность – взаимодействие компонентов сплава с химически агрессивной средой (травителем) по всей обрабатываемой поверхности. Глубина съемы –от времени

- Ультразвуковые – абразивные частицы в жидкости во взвешенном состоянии; под воздействие звуковых волн, проходящих через жидкость, абразивные частицы перемешиваются возвратно-поступательно, соударяясь с поверхностью обрабатываемой заготовки и выкалывая из нее микрочастицы – размерная УЗО.

Ультразвуковая очистка

|  | 1 – генератор, 2 – преобразователь, 3 – концентратор, 4 – суспензия, 5 - заготовка |
| --- | --- |

К 3.-7.

«+» а) возможность обработки деталей сложной пространственной формы;

б) возможность обработки деталей из материалов  твердости или вязкости;

в) себестоимости;

г) экономия материала.

 расширение технологических возможностей размерной обработки.